APRESENTAÇÃO

A ABECE – Delegacia Regional do Recife, coordenou a ação de cem profissionais de engenharia de estruturas, entre projetistas, professores e engenheiros de execução, ao longo de quatro reuniões plenárias nos meses de fevereiro a maio de 2005, elaborando de forma consensual um Plano de Vistoria (Check list) mínimo tendo como objetivos minimizar os riscos, indicar as formas de preservar a integridade dos edifícios com mais de dez anos de construídos sob técnicas e normas não atuais, com conseqüente revalorização do patrimônio.

As atividades tiveram apoio institucional da

ABECE – Regional Recife

ADEMI-PE;

CREA-PE;

IAB-PE;

IBRACON

SINDUSCON-PE;

UFPB

UFPE

UNICAP;

UPE

CHECKLIST PARA VISTORIA DE

EDIFICAÇÕES
EM CONCRETO ARMADO

Debatedores: Alexandre Duarte Gusmão

Dilson Teixeira

João Nassar Asfura

Romilde Almeida de Oliveira

Sérgio Osório de Cerqueira

Tibério Andrade

ABECE / Recife, 28 de abril de 2005

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a participação de todos, relacionados a seguir e um agradecimento especial a Diretoria Regional da ABCP-NE pelo total apoio logístico aos eventos.

Adilson de Oliveira Lima Fº

Afonso Vitório

Alexandre Barros

Alexandre Gusmão

Alexandre Moraes Maranhão

Alexandre Pedrosa Osório

Aluízio Gomes S. Filho

Amabílio Moreira

André Luís Lima Meira

Antonio Alves Neto

Antonio Oscar da Fonte

Arménio Cavalcanti Ferreira

Bruno Calado

Carlos Alberto Vieira de Melo

Carlos Augusto Moreira

Carlos Eduardo Simões

Carlos Fernando Calado

Carlos Wagn F.S.Magalhães

Carlos Wellington

Carmen Alessandra Silveira

Célio de Souza

Daniel Moraes Ventura

Daniele Vidal

Dílson Teixeira

Eduardo Alves de Oliveira

Eduardo C. Carvalho

Eduardo Gomes

Eduardo Jorge Ribeiro

Eduardo Ramos

Emanuel Fernando de Souza

Emanuelle Pontes

Expedito Almeida

Fabiana Santos Alves

Felipe Luna Freire Fonte

Félix C.S. de Sá

Fernando Artur N.Silva

Francisco Bacelar

Francisco M. Valença Neto

Gabriel Neves

Gamal Asfura

Gibson F. de Queiroz

Gilmar Maia

Gilson F. Queiroz

Gisly M.Brasileiro

Guilherme A. Figueredo

Gustavo Bleuel Duque

Gustavo de Moraes Rego

Gustavo Henrique de Andrade

Gustavo Pedrosa Osório

Heitor Mesel C. Lobo

Henrique Suassuna

Henrique Wanderley Figueirôa

Herbert Martins Gomes

Jaime Gusmão

Jaime Gusmão Filho

Jão Alberto Kerber

João José Asfura Nassar

João Manoel de Freitas Mota

João Medeiros

Joaquim Correia

José Afonso Pereira Vitório

José do Patrocínio Figueirôa

José Felipe A. G. Walvrik

José Inácio de S. L. Ávila

José Manoel de Freitas Mota

José Mário Araújo

José Renildo

José Wanderley Pinto

Leonardo Paes

Luciana Du Val de Azevedo

Lúcio Max Ferreira Mota

Luis Eduardo Martins

Luis Otávio de Melo Jr

Luiz José G. Fontes

Marcello Sanguinetti

Marcelo Hazin

Maria Cristina Pires

Maria Luciana Von Sohsten

Maria Teresa de Queiroz Malta

Mário Nogueira

Maurício Fernando Pinho

Moacir Amintas

Normando Perazzo Barbosa

Oscar Buarque

Patrícia Neves Silva

Paulo Roberto Coutinho

Pedro Matos de Souza Mello

Philippe Jean Nicolas Beno

Rebecca Rolim

Roberto Quental Coutinho

Rodrigo Bessa

Rodrigo Dantas de Oliveira

Romeu Vieira

Romilde Almeida de Oliveira

Rosana de Carvalho M.Valença

Sérgio Osório

Simone Correia Vitório

Tibério Andrade

Túlio de Oliveira A. Lima

Washington Amorim

Agradecemos também a valiosa participação do Prof. Paulo Helene e sua equipe na elaboração final deste documento

Cordialmente,

______________________________

ABECE – Delegacia Regional Recife

FLUXOGRAMA GERAL

HISTÓRICO E ANTECEDENTES

Dados cadastrais

  Nome da edificação;

  Endereço;

  Data da construção;

  Motivo da solicitação;

  Nome do síndico ou órgão responsável pela obra;

  Agressividade do ambiente.

Informações gerais

 Identificar a construtora;

 Identificar os projetistas;

 Verificar: utilização da edificação X concepção de projeto;

 Caracterizar a edificação: número de andares, tipo de lajes, croquis do esqueleto e tipo da fundação, entre outros;

 Verificar registros de intervenções anteriores (data de execução; empresa responsável; projeto; motivo e locais de intervenção);

 Analisar os projetos da edificação;

Observação: Comunicar a solicitação de inspeção aos projetistas e à construtora

AMOSTRAGEM PARA VISTORIA

Questionário: proprietários e inquilinos

•   Entrega de questionário, via síndico ou administrador, sucinto para cada unidade, para que os usuários indiquem os problemas existentes nas unidades (fissuras nas paredes e nas cerâmicas, problemas com portas e janelas, deformações, infiltrações, etc);

•   Filtragem do questionário para definir as unidades a serem vistoriadas;

MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS

Levantamento de manifestações patológicas

- Registrar por fotografias e/ou croquis

Aspectos importantes:

• infiltrações de água;

• corrosão de armaduras;

• fissuras  e deformações em elementos estruturais;

• fissuras em alvenarias;

• descolamentos de revestimentos;

• Entre outros.

- Classificar a gravidade das manifestações patológicas presentes nas estruturas vistoriadas, separando por elemento estrutural, localização e micro-clima (condições de umidade, presença de agentes agressivos, etc.)

- Levantar possíveis causas das manifestações patológicas encontradas;

AMOSTRAGEM PARA INSPEÇÃO DETALHADA

Definição dos pontos de inspeção detalhada

Considerar:

•   Pontos críticos da estrutura

• Micro-clima

 Condições de umidade;

 Condições de insolação;

 Ambiente interno ou externo;

 Condições de exposição a agentes agressivos;

 Entre outros.

SELEÇÃO DOS MÉTODOS DE ENSAIO

Exemplos de alguns ensaios e procedimentos que podem ser necessários:

Do ponto de vista estrutural

  Localização das armaduras;

 Determinação da bitola das armaduras;

 Perda de seção por corrosão;

 Extração de testemunhos;

 Dureza superficial do concreto;

 Velocidade de propagação de ondas ultra-sônicas;

 Resistência à compressão de testemunhos extraídos de concreto;

 Prova de carga;

 Entre outros.

Do pontos de vista da durabilidade

 Localização das armaduras e medida do cobrimento de concreto;

 Potencial de corrosão;

 Resistividade elétrica;

 Taxa de corrosão;

 Profundidade de carbonatação;

  Teor de íons cloreto;

 Reconstituição de traço de concreto;

 Extração de testemunhos;

 Índice de vazios, absorção de água por imersão e massa específica;

 Entre outros.

OBJETIVANDO O DIAGNÓSTICO

Nesta fase, formular hipóteses sobre as possíveis causas das manifestações patológicas encontradas.



Objetivo 1: buscar evidências que comprovem as hipóteses levantadas levando a um diagnóstico.

OBJETIVANDO O DIAGNÓSTICO

Dependendo das condições de exposição é necessário investigar os ataques de agentes químicos, tais com:

•Ações de cloretos;

•Ações de sulfatos;

•Carbonatação;

•Reações álcali-agregados;

-  agregados silicosos         -  agregados calcários

•Ações de águas agressivas;

•Ações de águas ácidas;

Objetivo 2: buscar dados que propiciem o prognóstico da deterioração da estrutura (é preciso usar o diagnóstico + dados sobre a cinética dos mecanismos).

PROGNÓSTICO = Predizer as conseqüências da não realização de uma intervenção ao longo do tempo baseado em um estudo detalhado e coerente que tenha resultado em um diagnóstico do problema. Além do diagnóstico, são necessárias informações sobre a cinética do mecanismo que esteja  afetando a estrutura.

INTERVENÇÃO JÁ EXISTENTE

É preciso investigar, em campo, a ocorrência de intervenções posteriores à construção original, principalmente as que se referem aos serviços a seguir:

 Qualquer tipo de reparo;

 Qualquer tipo de reforço;

 Obras que resultem no carregamento adicional da estrutura.

LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO DOS TRABALHOS

Superestrutura (principalmente pilares)

• infiltrações de água;

• corrosão de armaduras;

• fissuras  e deformações em elementos estruturais;

• fissuras em alvenarias

• cobrimento;

• carbonatação;

• teor de cloretos;

• Entre outros.

Falhas de concretagem:

-  segregação

-  ninhos de concretagem

-  má vibração

-  concreto poroso, de baixa resistência

Coberta e último pavimento

-   Verificar os seguintes elementos:

-   calhas;

-    telhado/madeiramento;

-    fissuras de origem térmica;

-    impermeabilização;

-    isolamento térmico;

- algerozes.

LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO DOS TRABALHOS

Reservatórios e casa de máquinas

-   Vistoriar os reservatórios inferior e superior dando prioridade às lajes de tampa;

-   Verificar existência de vazamentos;

-   Vistoriar casa de máquinas.

  verificar fixação dos ganchos na laje de coberta;

  verificar existência de trincas na ligação;

  da estrutura de concreto armado da laje de coberta e alvenarias;

  vistoriar guias de elevadores.

Jardineiras

-   Verificar  existência de vazamentos;

-   Verificar existência de impermeabilização e sua integridade;

-   Verificar existência de condensação.

Juntas de dilatação

-   Verificar as condições atuais do elastômero;

-    Verificar obstruções com acabamentos;

-    Verificar oxidação de armadura nas faces de difícil acesso.

LOCAIS DE CONCENTRAÇÃO DOS TRABALHOS

Fundação

   Para edifícios com mais de 10 anos de construído  deve  ser realizada inspeção  nos elementos de   fundação (sapatas ou blocos), independentemente de apresentarem sintomas ou não na superestrutura  ( Amostragem de 30%, no  mínimo, das sapatas ou blocos e pescoços de pilares)

•   A   fundação   deverá  ser   investigada   sempre   que   houver  indicadores,  tais  como trincas  e manifestações típicas de recalques;

•   É obrigatória  a  inspeção  de  pilares  que  tenham  tubulações  anexadas  e  juntos às    caixas de passagem;

•   Verificação das localizações do sistema de fossa, filtro e reservatório inferior;

•   Verificação do nível do lençol freático.

Umidade em sub-solos

-  regiões próximas a reservatórios inferiores

-  regiões próximas a fossas sépticas

-  regiões próximas a tubulações de água, esgoto, incêndio e gás

Micro-ambiente criado por sistema finais de esgoto

- sumidouros               	       - valas de infiltração

- caixas de visita                       - águas pluviais

- sistema de drenagem

Fachadas

•  Acúmulo de umidade em argamassas de revestimentos externos

-  infiltrações através dos rejuntamentos

-  acúmulo de água dentro das irregularidades dos tardozes

-  caixas de ar condicionado

-  brises

-  ausência de chapins

-  ausência de drenagem de caixas de ar condicionado

-  destacamento dos elementos de revestimento

QUANTO À CORROSÃO DE ARMADURAS

Vistoria  -  Corrosão  1

Quanto à corrosão das armaduras deve-se  direcionar  mais atenção:

•   À região da estrutura que estiver  submetida a ciclos de molhagem e secagem;

•   estrutura voltada para a fachada, especialmente os elementos que retêm umidade;

•   laje descoberta;

•   pé de pilar;

•   locais confinados, como garagem;

Vistoria  -  Corrosão  2

•  Juntas de dilatação.

•  Ganchos de manutenção (balancins).

•

Observação:  Muitas vezes existe a necessidade de remoção do revestimento e do concreto para melhor visualização da manifestação patológica

- Deve  ser previamente acordado com o síndico.

 Todo estudo de campo e elaboração de relatórios de inspeção precisa ter a participação de profissional devidamente habilitado para a condução deste tipo de investigação;

 detalhar todas as patologias encontradas no trabalho de campo;

 descrever todos os procedimentos de ensaio empregados no trabalho de inspeção;

 adotar métodos de ensaio e normas brasileiras, recorrendo à normalização do exterior somente nos casos de inexistência de norma nacional;

 todo o critério e justificativa usada na amostragem deve ser explicitada e os elementos estruturais estudados devem estar devidamente identificados;



 as áreas críticas da estrutura devem ser citadas em destaque;

 o diagnóstico deve ser apresentado de forma clara e objetiva, com a identificação das causas; origens e mecanismos de ocorrência;

 neste documento também é apresentado o prognóstico da estrutura, indicando o que deve ocorrer no caso de não se realizar intervenção alguma (precisa estar coerentemente fundamentado);

  neste relatório é possível sugerir algumas possibilidades de intervenções adequadas a serem executadas (não é obrigatório);

 definir as intervenções mais adequadas a serem executadas para cada caso com o máximo de detalhamento possível;



 caso haja necessidade, especificar sistemas de proteção após realização da intervenção;

 definir prazos para intervenções e escala de prioridades;

Observação: Este é um documento imprescindível para a obtenção de orçamentos adequadamente balizados entre empresas de execução dos serviços.

 este documento precisa detalhar todo o procedimento necessário para o serviço de reabilitação, além dos locais onde elas devem ser executadas;

 no caso de indicação de reforço estrutural, deve ser acompanhado de memorial descritivo e de cálculo que o justifique.

Observação 1: o serviço de recuperação precisa ser fiscalizado por empresa ou profissional habilitado que não tenha qualquer vínculo com a empresa de execução do serviço.

Observação 2: Uma boa opção é que a fiscalização seja feita pela mesma empresa que elaborou o projeto de reabilitação.

Normas

•ABNT

•NBR 6118/2003, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos

•NBR 5674/1999, Manutenção de edificações – Procedimentos

•NBR 14037/1998, Manual de operações, uso e manutenção das edificações – Conteúdo e recomendações para elaboração e apresentação

•NBR 13752/1996, Perícias de engenharia na construção civil

•NBR 12655/1996, Concreto - Preparo, controle e recebimento

•NBR 14931/2003, Execução de estruturas de concreto –

Procedimento

IBAPE – SP

•IBAPE-SP, Norma de Inspeção predial do IBAPE-SP, 2004.

Publicações

• ADEMI-PE /2004, Manual de uso, manutenção e inspeção das edificações

• ADEMI news /2004. Manutenção e inspeção:  responsabilidade de todos, ano 5, No.51,dez.

• IBRACON/ABECE/IBAPE-SP /2005. Manifesto Público, Segurança das obras civis

• HELENE, Paulo & PEREIRA, Fernanda. Manual de Rehabilitación de Estructuras de Hormigón. Reparación, Refuerzo y Protección. São Paulo, 2003. v. 1. 750 p.   ISBN: 8590370712

Códigos

• Código de defesa do consumidor, 1991.

• PMO /2002.  Código de obras de Olinda.

# Text boxes

(predizer)

Prognóstico

(origens,causas,mecanismos)

Diagnóstico

Inspeção detalhada depreliminar

Inspeção preliminar

Terapia

(proteções, reparo, reforços,

restrições de uso, etc)

INSPEÇÃO PRELIMINAR

INSPEÇÃO PRELIMINAR

INSPEÇÃO PRELIMINAR

INSPEÇÃO DETALHADA

DEFINIR:

- ORIGENS

- CAUSAS

- MECANISMOS DE OCORRÊNCIA

Reunião dos resultados

em um relatório de inspeção

Elaboração de hipóteses sobre

as causas das manifestações patológicas

Hipóteses não comprovadas

Busca por evidências

Hipóteses comprovadas

INSPEÇÃO DETALHADA

INSPEÇÃO DETALHADA

INSPEÇÃO DETALHADA

INSPEÇÃO DETALHADA

INSPEÇÃO DETALHADA

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO E DIAGNÓSTICO

PROJETO DE REABILITAÇÃO